渝北农发〔2021〕125号

重庆市渝北区农业农村委员会

关于印发《2021年村级公益事业建设一事一议

财政奖补项目建设标准及技术规程》的通知

各相关镇街：

- 根据重庆市渝北区财政局、重庆市渝北区农业农村委员会《关于下达2021年村级公益事业建设一事一议财政奖补项目资金的通知》（渝北财农〔2021〕158号）文件精神，为加强项目管理，加快项目进度，力争早日规范有序完成项目建设内容，现将《2021年村级公益事业建设一事一议财政奖补项目建设标准及技术规程》印发给你们，请按要求组织实施。

（此页无正文）

重庆市渝北区农业农村委员会

2021年12月2日

重庆市渝北区农业农村委员会         2021年12月2日印发

2021年村级公益事业建设一事一议财政奖补项目建设标准及技术规程

一、泥结石路

（一）质量标准

总体要求：道路主平线平滑，弯道平曲线半径一般不小于15米，特殊困难地段不小于10米。当平曲线半径小于150米时，应设置超高和加宽。路基宽度一般不低于5.5米，行车道宽度不低于4.5米。道路沿途应设置错车道，错车道处路基宽度不小于6.5米，有效长度不应小于15米，间距可结合地形、交通量大小、视距等条件决定，原则上200-300米设置一处。道路端头与其他道路交叉时，一般采用平面交叉，交叉时尽量选择正交，必须斜交时，交叉角不小于45°，平交交叉路面内缘最小圆曲线半径不宜小于15米。断头道路末端修建回车场，回车场面积不小于8×12米。道路来水一侧应设置不小于0.5米×0.5米的土质边沟。

路基采用20厘米厚片石铺设，片石强度不低于Mpa 30，第一次碎石嵌缝料粒径为20—40毫米，第二次碎石嵌缝料粒径为5—20毫米，填隙碎石最大粒径不应超过63毫米，路基压实度不小于93%。

面层采用8厘米厚泥结碎石路面。石料采用轧制的碎石或天然碎石，等级不低于规范要求，扁平细长颗粒不超过20%，近似正方形有棱为好，不能含有其他杂物。粘土的塑性指数一般大于12，粘土中不得含有腐殖质或其他杂物，用量一般不超过碎石干重的15%。

- 宽4.5m，建设成本350元/米。

- 宽5m，建设成本388元/米。

- 宽6.5m，建设成本505元/米。

（二）施工流程

1.测量放线（道路主平面线平滑，纵坡不大于11%）；

2.道路路床、边沟开挖（严禁超挖）；

3.路床碾压（压实度不小于93%）；

4.手摆片石，人工摊铺；

5.泥结碎石路面，机械摊铺、碾压。

二、混凝土路面

- （一）质量标准

总体要求：路面采用C20砼现浇，每3-5米设置一道伸缩缝，根据需要在沿线宜积水位置埋设涵管；混凝土搅拌均匀，需振捣压实，确保路基夯实、路面平整。严禁用瓜米石和石粉代替碎石和河沙。

- 1米宽道路：路面厚10厘米，采用C20砼浇筑，建设成本80元/米。

- 1.5米宽道路：路面厚12厘米，采用C20砼浇筑，建设成本140元/米。

- 2.0米宽道路：路面厚15厘米， 采用C20砼现浇，建设成本300元/米。

- （二）施工流程

1.路基开挖压实；

2.铺设碎石垫层；

3. C20砼路面现浇；

4.锯缝机锯缝。

- 三、排水沟

- （一）质量标准

总体要求：排水沟主要呈纵向布置，与原有排水沟道相连，以便将坡面径流顺利引向承泄区，减少水土流失以及对田坎的冲刷。设计排涝标准为10年一遇，比降不小于1%。边墙和底板采用C20砼现浇。

- 0.5米×0.5米排水沟：宽0.5米，深0.5米，墙体采用C20砼现浇、厚15cm，底板采用C20砼现浇、厚10cm，建设成本170元/米。

- 0.8米×1.0米排水沟：宽0.8米，深1.0米，边墙采用C20砼现浇、厚20cm，底板采用C20砼现浇、厚10cm，建设成本360元/米。

- 排水沟盖板：采用3cm厚铸铁水篦子盖板，建设成本150元/米。

- （二）施工流程

1.　沟槽开挖

2.　素土夯实；

3.　C20砼底板现浇；

4.　C20砼边墙现浇(同步预留伸缩缝)；

5.　建筑物土方回填，机械夯填；

6.  铺筑排水沟盖板。